Vývoj európskych skúšobných noriem vydaných CEN/TC127 na skúšanie požiarnych vlastnosti stavebných výrobkov.

Ing. Štefan Rástocký

Úvod

Oblasť požiarnej bezpečnosti stavebných výrobkov sa dá v súčasnosti rozdeliť do týchto oblastí:

- reakcia na oheň – zaoberá sa hodnotením správania sa stavebných výrobkov v štádiu rozvoja požiaru (pred vznikom úplne rozvinutého požiaru), keď tepelné zaťaženie ešte nie je vysoké a stavebné výrobky môžu rôznou mierou napomáhať rozvoju požiaru;

- požiarna odolnosť – skúma schopnosti stavebných výrobkov odolávať úplne rozvinutému požiaru, teda vysokým teplotám a zachovať si deliacu funkciu a schopnosť obmedziť prestup tepla;

- zaťaženie striech vonkajším ohňom – hodnotí strechy z hľadiska schopnosti zabrániť rozšíreniu požiaru, ktorý sa šíri prostredníctvom horiacich častí, ktoré môžu na strechu dopadať alebo sálavým teplom a s podporou vetra;

- požiarne inžinierstvo – v oblasti hodnotenia požiarnych vlastností ponúka nástroje na modelovanie správania stavebných výrobkov v podmienkach skutočného požiaru.

Pre výrobcov EPS je najdôležitejšia oblasť reakcie na oheň ale do popredia sa v dnešnej dobe dostáva aj požiarna odolnosť (najmä strešné konštrukcie) a najnovšie aj zaťaženie striech vonkajším ohňom.

Obrázok 1: Skúška požiarnej odolnosti dreveného nosníka

Reakcia na oheň.

V súčasnosti väčšina výrobcov EPS má vykonané skúšky pre triedu E. Požiadavky na túto triedu sú minimálne (postačuje skúška podľa EN ISO 11925-2, ktorá patrí medzi najlacnejšie požiarne skúšky). Trieda E je šiestou triedu v systéme tzv. Euroklasifikácie reakcie na oheň so siedmimi triedami (A1, A2, B, C, D, E, F). Do triedy F sú zaradené výrobky, ktoré nevyhoveli triede E a výrobky, ktoré neboli skúšané. Pre EPS bez povrchovej úpravy alebo ochrany pred účinkami požiaru nie je reálne dosiahnuť vyššiu triedu.

Doposiaľ nemalo veľký význam deklarovať klasifikáciu triedy E, lebo z hľadiska použitia výrobkov podľa právnych predpisov platných v SR nebol rozdiel medzi triedou E a F. V návrhu Vyhlášky MV o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri vypracúvaní projektovej dokumentácie zmeny stavby, realizácii zmeny stavby a pri užívaní stavby (v súčasnej dobe sa spracovávajú pripomienky) vznikne požiadavka na triedu reakcie na oheň izolačného materiálu použitého v kontaktných zatepľovacích systémoch minimálne triedy E (pre odvetrané zatepľovacie systémy to bude minimálne trieda C pre stavby s výškou najviac 22,5 m). Okrem toho pribudne požiadavka na stanovenie triedy reakcie na oheň celého zatepľovacieho systému v podmienkach konečného používania. V spomínanej vyhláške je ako minimálna požiadavka trieda B s1, d0 pre stavby s výškou do 22,5 m alebo A2 s1, d0 pre vyššie stavby a pre odvetrané zatepľovacie systémy. Na základe skúšok vychádzajú systémy s EPS väčšinou do triedy B s1, d0. Výsledok skúšky ovplyvňuje použitá omietka. Dosiahnutie triedy A2 pre systémy s EPS je nemožné z dôvodu vysokej hodnoty spalného tepla EPS.

Európska komisia začala diskusiu o skúšaní výrobkov ako sú sendvičové panely a kontaktné zatepľovacie systémy z hľadiska reakcie na oheň pri veľkorozmerových skúškach. Túto diskusiu iniciovali niektorí výrobcovia najmä sendvičových panelov. Ako dôvod sa uvádza, že strednorozmerové skúšky reakcie na oheň nezodpovedajú z hľadiska využívaného scenára požiaru (intenzity zaťaženia) podmienkam, za akých sú tieto výrobky používané. Tieto aktivity sú v počiatočnom štádiu a nie je dnes jasné, aký bude výsledok, prípadne kedy by mohlo dôjsť k nejakej zmene.

Výrobcovia EPS by si mali uvedomiť že:

- v budúcnosti sa bude vyskytovať stále viac požiadaviek na triedu reakcie na oheň celých systémov alebo zložených výrobkov. Táto požiadavka je smerovaná na výrobcov týchto systémov alebo výrobkov ale často je potrebná spolupráca s výrobcom EPS tak, aby sa dosiahla optimálna trieda reakcie na oheň.

- dodávaný EPS by mal mať objemovú hmotnosť podľa deklarácie výrobcu koncového výrobku. Výsledok skúšky je obmedzený na rovnakú alebo nižšiu objemovú hmotnosť ako mal EPS použitý pri skúške. Nižšia hodnota objemovej hmotnosti často spôsobuje problémy v praxi alebo je dôvodom na zopakovanie skúšok s EPS s deklarovanou hodnotou.

- výrobca EPS, ktorý má preukázanú zhodu podľa harmonizovanej európskej normy (má oprávnenie používať CE značku) je povinný vykonávať pravidelne kontrolnú skúšku podľa EN ISO 11925-2. Túto skúšku musí vykonávať (spolu s ďalšími skúškami) podľa prílohy normy a musí mať o tom záznamy pre prípad kontroly. Tieto skúšky si môže aj objednať v akreditovanom skúšobnom laboratóriu.

Požiarna odolnosť.

V posledných mesiacoch sa stretávame so snahou dosiahnuť požiarnu odolnosť strešných konštrukcií s použitím izolácie z EPS alebo iných materiálov. Výsledky skúšok takýchto konštrukcií dosahujú hodnoty:

- do REI 60 pri systémoch s izoláciou z minerálnej vlny,

- do REI 30 pri kombinácii minerálnej vlny a EPS,

- do REI 30 pri systémoch s izoláciou z PIR peny

- do RE 30 pri systémoch s izoláciou z PUR alebo EPS.

Dôležité je samozrejme dôkladne vyhotovenie detailov týchto konštrukcií.

V SR je minimálna požiadavka na požiarnu odolnosť 30 minút (napr. v ČR a Poľsku sa používa aj 15 minút). Pre strešné plášte vyhotovené z horľavých komponentov je požiadavka na požiarnu odolnosť EI. Z toho vyplýva, že strecha s odolnosťou RE nie je použiteľná v SR. Takéto konštrukcie sa však používajú v okolitých krajinách. Požiarna odolnosť strešného plášťa REI 30 s izoláciou iba z EPS zatiaľ dosiahnutá nebola.

Ak zaujímavé z hľadiska požiarnej odolnosti sa ukázali izolačné dosky, kde boli guľôčky EPS zlepené lepidlom na báze cementu.

Strechy zaťažené vonkajším ohňom.

V technickej komisii CEN/TC127 neexistovala vôľa dohodnúť sa na jednotnej klasifikácii a jednom postupe skúšania. Súčasná klasifikačná  norma obsahuje štyri, vzájomne neporovnateľné postupy skúšky a štyri klasifikačné systémy. K označeniu triedy sa pridáva index roof a číslo skúšobnej metódy t1 (test č.1) až t4 (test č.4).

V SR sa na základe novelizácie vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. používať skúšobná metóda č.4 (t4). Znenie vyhlášky je:

§ 49 odsek 4 znie:

„(4) Ak strešný plášť alebo jeho časť zasahuje do požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku, musí byť vyhotovený tak, aby spĺňal kritérium CROOF (t4).14)“.

V ČR sa požíva skúšobná metóda č.3 (t3) pre strechy v požiarne nebezpečnom priestore. Strechy väčších rozmerov musia byť rozdelené na menšie celky nehorľavými pásmi alebo musia spĺňať požiadavku na triedu BROOF podľa skúšobnej metódy č.1 (t1).

Klasifikačná tabuľka podľa STN EN 13501-5 pre skúšku č.4

| ENV 1187: 2002, skúška č.4 | BROOF (t4) | – Nijaký prestup strešným systémom v rámci 1 h – Pri prípravnej skúške po stiahnutí skúšobného plameňa vzorky horia < 5 min – Pri prípravnej skúške rozšírenie plameňa v oblasti horenia < 0,38 m |
| --- | --- | --- |
|  | CROOF (t4) | – Nijaký prestup strešným systémom v rámci 30 min – Pri prípravnej skúške po stiahnutí skúšobného plameňa vzorky horia < 5 min – Pri prípravnej skúške rozšírenie plameňa v oblasti horenia < 0,38 m |
|  | DROOF (t4) | – Prestup strešným systémom nastal v rámci 30 min, ale nie pri prípravnej skúške – Pri prípravnej skúške po stiahnutí skúšobného plameňa vzorky horia < 5 min – Pri prípravnej skúške rozšírenie plameňa v oblasti horenia < 0,38 m |
|  | EROOF (t4) | – Prestup strešným systémom nastal v rámci 30 min, ale nie pri prípravnej skúške – Nekontrolované rozšírenie plameňa |
|  | FROOF (t4) | – Nijaká určená vlastnosť |

Obrázok 2: Skúšobné zariadenie pre skúšku č. 4 (t4) podľa ENV 1187

Skúšky podľa ENV 1187 pre skúšobnú metódu č. 4 vykonáva Fires s.r.o., Batizovce.

1. Klasifikácia stavebných výrobkov

Hodnotenie požiarnych vlastností končí vydaním protokolu o klasifikácii, kde je výrobok zatriedený do určitej triedy. Prehľad európskych klasifikačných noriem, ich rozpracovanosť, jazyková verzia a zodpovedajúce slovenské normy sú v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1 Normy pre klasifikáciu požiarnych vlastností stavebných výrobkov

| číslo EN normy | platí od | platí pre výrobky | číslo STN normy | koniec platnosti STN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STN EN 13501-1 (slovenský jazyk) | 09.2007 | Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň | STN 730861 STN 730862 STN 730863 STN 730865 STN 730822 STN 730823 | skúšky do 31.12.2003, výsledky do 31.12.2007 |
| STN EN 13501-2 (slovenský jazyk) | 04. 2005 (revízia 10. 2007, pripravuje sa preklad) | Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení) | STN 730851 STN 730852 STN 730855 (platí naďalej pre odstupové vzdialenosti) STN 730856 (platí do vydania EN 13381-1) | riešené v jednotlivých normách väčšina do 30.06.2004, |
| EN 13501-3 (slovenský jazyk) | 08.2006 | Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov bežných prevádzkových zariadení | STN 730857 (iba vzduchotech. potrubia) | vzduchotech. potrubia do 30.06.2004 |
| EN 13501-4 (slovenský jazyk) | 07.2007 | Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zabezpečujúcich odvod dymu | STN 730857 (iba potrubia na odvod dymu) | - |
| EN 13501-5 (slovenský jazyk) | 09.2006 (AC 04.2007) | Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech zaťažených vonkajším ohňom | - | - |

2. Reakcia na oheň

Z hľadiska reakcie na oheň sú stavebné výrobky rozdelené dnes už do troch skupín: podlahové krytiny, izolácie lineárnych potrubí a ostatné výrobky. Pripravujú sa ďalšie klasifikačné systémy pre skupiny výrobkov ako sú napríklad káble a fasády. Stavebné výrobky sa triedia do siedmych tried A1, A2, B, C, D, E a F. Pre podlahové krytiny sa pridáva index fl, pre izolácie lineárnych potrubí sa pridáva index L. Pre zaradenie do určitej triedy je potrebné vykonať skúšky podľa klasifikačnej normy.

Niektoré bežne vyrábané výrobky sa nebudú opakovane skúšať, ale sú na základe vykonaných skúšok zaradené do tried reakcie na oheň bez ďalšieho skúšania (CWFT) podľa Rozhodnutí Komisie.

Prehľad skúšobných noriem pre klasifikáciu výrobkov z hľadiska reakcie na oheň je v tabuľke č.2.

Tabuľka č.2 Normy pre skúšanie reakcie na oheň stavebných výrobkov (klasifikácia podľa STN EN 13 501-1)

| Číslo EN normy | platí od | Platí pre výrobky | číslo STN normy | koniec platnosti STN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STN EN ISO 1182 (slovenský jazyk) | 06.2003 | Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Skúška nehorľavosti | STN 730861 STN 730862 STN 730863 STN 730865 STN 730822 STN 730823 | 31.12.2007 |
| STN EN ISO 1716 (slovenský jazyk) | 06.2003 | Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stanovenie spalného tepla |  |  |
| STN EN 13823 (slovenský jazyk) | 05.2004 (pripravuje sa revízia) | Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín vystavené pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu |  |  |
| STN EN ISO 11925-2 (slovenský jazyk) | 12.2003 | Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Časť 2: Zapáliteľnosť stavebných výrobkov vystavených pôsobeniu malého plameňa |  |  |
| STN EN ISO 9239-1 (slovenský jazyk) | 12.2003 | Skúšky reakcie podlahových krytín na oheň. Časť 1: Určovanie správania pri použití zdroja sálavého tepla |  |  |
| STN EN 13238 (český jazyk) | 02.2003 | Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Postupy kondicionovania a všeobecné pravidlá pre výber podkladov |  |  |
| STN EN 14390 (anglický jazyk) | 06.2007 | Skúšky reakcie na oheň. Veľkorozmerová referenčná izbová skúška výrobkov na povrchovú úpravu | - | - |
| STN P CEN/TS 15447 (slovenský jazyk) | 03.2007 | Montáž a upevňovanie vzoriek pri skúškach reakcie na oheň podľa Smernice o stavebných výrobkoch (CPD) | - | - |

Obrázok 3: Skúška reakcie na oheň podľa STN EN ISO 11925-2

3. Požiarna odolnosť

Z hľadiska požiarnej odolnosti sa stavebné výrobky klasifikujú z hľadiska času, po ktorý sú schopné plniť stanovené kritériá, napríklad: nosnosť (R), celistvosť (E), izolácia (I). Pre dobu požiarnej odolnosti existujú triedy: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 180, 240 minút.

Prehľad skúšobných noriem pre skúšanie požiarnej odolnosti zoradených podľa klasifikačných noriem je v tabuľkách č. 3, 4 a 5.

Rozsah platnosti výsledkov skúšok je daný priamou aplikáciou výsledkov skúšok (ktorá je stanovená v skúšobných normách) a rozšírenou aplikáciou výsledkov skúšok, pre ktorú sa pripravujú normy. Prehľad doposiaľ rozpracovaných noriem je v tabuľke č. 6.

Tabuľka č.3 Normy pre skúšanie požiarnej odolnosti bežných stavebných výrobkov (klasifikácia podľa STN EN 13 501-2)

| číslo EN normy | platí od | Platí pre výrobky | číslo STN normy | koniec platnosti STN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STN EN 1364-1 (český jazyk) | 10.2001 | Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 1: Steny | STN 730851 STN 730855 | 30.06.2004 pre obvodové steny zatiaľ nie je stanovený |
| STN EN 1364-2 (český jazyk) | 10.2001 | Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 2: Podhľady | STN 730851 | 30.06.2004 |
| STN EN 1364-3 (anglický jazyk) | 04.2007 | Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 3: Zavesené steny. Celková zostava (úplne usporiadanie) | STN 730855 | - |
| STN EN 1364-4 (anglický jazyk) | 10.2007 | Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 4: Zavesené steny. Čiastočná zostava | - | - |
| STN EN 1365-1 (český jazyk) | 10.2001 | Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 1: Steny | STN 730851 STN 730855 | 30.06.2004 pre obvodové steny zatiaľ nie je stanovený |
| STN EN 1365-2 (český jazyk) | 10.2001 | Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 2: Stropy a strechy | STN 730851 | 30.06.2004 |
| STN EN 1365-3 (český jazyk) | 10.2001 | Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 3: Nosníky | STN 730851 | 30.06.2004 |
| STN EN 1365-4 (český jazyk) | 10.2001 | Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 1: Stĺpy | STN 730851 | 30.06.2004 |
| STN EN 1365-5 (anglický jazyk) | 04.2005 | Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 5: Balkóny a pavlače | - | - |
| STN EN 1365-6 (anglický jazyk) | 04.2005 | Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 6: Schodiská | - | - |
| STN EN 1366-3 (slovenský jazyk) | 06.2005 (pripravuje sa revízia) | Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenia prestupov | - | - |
| STN EN 1366-4 (slovenský jazyk) | 11.2006 | Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 4: Tesnenia stykov | - | - |
| STN EN 1366-5 (slovenský jazyk) | 05.2005 | Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Inštalačné kanály a šachty | - | - |
| STN EN 1366-6 (anglický jazyk) | 04.2005 | Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 6: Zvýšené podlahy a dutinové podlahy | - | - |
| STN EN 1366-7 (slovenský jazyk) | 10.2005 | Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 7: Uzávery dopravníkov a dráhových dopravníkových systémov | STN 730852 | 30.6.2004 |
| STN EN 1634-1 AC (český jazyk) | 10.2001 (AC 05.2007) | Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku zostáv dverí a uzáverov, otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 1: Skúšanie požiarnej odolnosti zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien | STN 730852 | 30.06.2004 |
| prEN 1634-2 | - | Skúšanie požiarnej odolnosti zostáv dverí a uzáverov. Časť 2: Vybavenie požiarnych dverí. Stavebné kovanie pre dvere s požiarnou odolnosťou a otváracie okná | - | - |
| STN EN 1634-3 A1 (slovenský jazyk) | 01.2006 (AC 05.2007) | Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku zostáv dverí a uzáverov, otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť3: Skúšanie tesnosti proti dymu zostáv dverí a uzáverov | - | - |
| STN EN 14135 (slovenský jazyk) | 04.2005 | Obklady. Zisťovanie schopnosti protipožiarnej ochrany | - | - |
| CEN/TS 13381-1 (anglický jazyk) | 2005 | Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 1: Vodorovné ochranné membrány | STN 730856 | - |
| STN P ENV 13381-2 (anglický jazyk) | 12.2002 | Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 2: Zvislé ochranné membrány | STN 730851 | 30.06.2004 |
| STN P ENV 13381-3 (slovenský jazyk) | 08.2005 | Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 3: Ochrana aplikovaná na betónové prvky | STN 730851 | 30.06.2004 |
| STN P ENV 13381-4 (slovenský jazyk) | 04.2005 (pripravuje sa zmena, bude platiť iba pre pasívne ochrany) | Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 4: Ochrana aplikovaná na oceľové prvky | STN 730851 | 30.06.2004 |
| STN P ENV 13381-5 (anglický jazyk) | 12.2002 | Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 5: Ochrana aplikovaná na kompozitné prvky betón/profilovaný oceľový plech | STN 730851 | 30.06.2004 |
| STN P ENV 13381-6 (anglický jazyk) | 12.2002 | Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 6: Ochrana aplikovaná na oceľové duté prvky vyplnené betónom | STN 730851 | 30.06.2004 |
| STN P ENV 13381-7 (slovenský jazyk) | 06.2005 | Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 7: Ochrana aplikovaná na drevené prvky | STN 730851 | 30.06.2004 |
| pr ENV 13381-8 | - (bude platiť iba pre aktívne ochrany) | Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 8: Ochrana aplikovaná na oceľové prvky | STN 730851 | 30.06.2004 |

Tabuľka č.4 Normy pre skúšanie požiarnej odolnosti vzduchotechnických potrubí a klapiek (klasifikácia podľa STN EN 13 501-3)

| číslo EN normy | platí od | Platí pre výrobky | Číslo STN normy | koniec platnosti STN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STN EN 1366-1 (český jazyk) | 10.2001 | Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia | STN 730857 (iba vzduchotech. potrubia) | 30.06.2004 |
| STN EN 1366-2 (český jazyk) | 10.2001 (pripravuje sa revízia) | Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Požiarne klapky | STN 730852 | 30.06.2004 |
| - | - | Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Požiarne klapky z napeňujúcich materiálov | - | - |

Tabuľka č.5 Normy pre skúšanie požiarnej odolnosti výrobkov pre odvod tepla a splodín horenia (klasifikácia podľa STN EN 13 501-4)

| číslo EN normy | platí od | Platí pre výrobky | Číslo STN normy | koniec platnosti STN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STN EN 1366-8 (slovenský jazyk) | 08.2005 | Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 8: Potrubia na odvod dymu | STN 730857 (iba potrubia na odvod dymu) | - |
| prEN 1366-9 | - | Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 9: Potrubia na odvod dymu z jedného požiarneho úseku | STN 730857 (iba potrubia na odvod dymu) | - |
| prEN 1366-10 | - | Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 10: Klapky s obmedzeným prienikom dymu | - | - |
| STN EN 12101-1 (slovenský jazyk) | 2006 (vydaná zmena A1) | Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 1: Požiadavky na zábrany proti šíreniu splodín horenia | - | 08.2007 |
| STN EN 12101-2 (slovenský jazyk) | 2005 (pripravuje sa revízia) | Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 2: Požiadavky na zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním | - | 09. 2006 |
| STN EN 12101-3 (slovenský jazyk) | 2004 | Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 3: Požiadavky na zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s núteným odsávaním | - | 11.2003 |

Tabuľka č.6 Normy pre rozšírenú aplikáciu výsledkov skúšok požiarnej odolnosti

(klasifikácia podľa STN EN 13 501-2)

| číslo normy | Platí od | platí pre výrobky |
| --- | --- | --- |
| prEN 15080-12 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nosné steny |
| prEN 15080-13 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Stĺpy |
| prEN 15254-2 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Murovacie a sadrové bloky |
| prEN 15254-3 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Priečky |
| prEN 15254-4 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Zasklené konštrukcie |
| prEN 15254-5 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Konštrukcie s kovových sendvičových panelov |
| prEN 15269-1 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti dverí a uzáverov. Všeobecne požiadavky pre požiarnu odolnosť |
| prEN 15269-2 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti dverí a uzáverov. Otočné a otáčavé oceľové dvere |
| prEN 15269-3 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti dverí a uzáverov. Otočné a otáčavé drevené dvere |
| prEN 15269-4 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti dverí a uzáverov. Otočné a otáčavé zasklené dvere |
| prEN 15269-5 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti dverí a uzáverov. Otočné a otáčavé zasklené dvere s rámovou konštrukciou |
| prEN 15269-6 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti dverí a uzáverov. Drevené posuvné dvere |
| prEN 15269-7 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti dverí a uzáverov. Oceľové posuvné dvere |
| prEN 15269-8 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti dverí a uzáverov. Drevené skladacie dvere |
| prEN 15269-9 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti dverí a uzáverov. Oceľové skladacie dvere |
| prEN 15269-10 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti dverí a uzáverov. Oceľové rolovacie uzávery |
| prEN 15269-11 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti dverí a uzáverov. Flexibilné roletové uzávery |
| prEN 15269-20 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti dverí a uzáverov. Dvere tesné proti prieniku dymu |

(klasifikácia podľa STN EN 13 501-3)

| číslo normy | platí od | platí pre výrobky |
| --- | --- | --- |
| prEN 15080-10 | - | Rozšírená aplikácia na základe výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Potrubia s požiarnou odolnosťou |

Obrázok 4: Skúška požiarnej odolnosti jednokrídlových dverí s bočnými panelmi a nadpražným panelom

Obrázok 5: Rozsiahle porušenie celistvosti pri skúške požiarnej odolnosti dvojkrídlových dverí s bočnými panelmi a nadpražným panelom

4. Strechy zaťažené vonkajším ohňom

Z hľadiska zaťaženia striech vonkajším ohňom sa výrobky zatrieďujú do tried podľa EN 13501-5.

Niektoré bežne vyrábané výrobky sa nebudú opakovane skúšať, ale sú na základe vykonaných skúšok zaradené prostredníctvom Rozhodnutí Komisie do tried bez ďalšieho skúšania (CWFT).

Prehľad skúšobných noriem pre klasifikáciu striech z hľadiska zaťaženia vonkajším ohňom je v tabuľke č.7.

Tabuľka č.7 Normy pre skúšanie striech zaťažených vonkajším ohňom (klasifikácia podľa STN EN 13 501-5)

| číslo EN normy | platí od | Platí pre výrobky | Číslo STN normy | platí do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STN P ENV 1187 (anglický jazyk) | 12.2004 (vydaná zmena A1: 2005) | Skúšanie striech zaťažených vonkajším ohňom | - | - |

Obrázok 6: Rozsiahle porušenie celistvosti protipožiarneho skla pri skúške požiarnej odolnosti zasklenej priečky

V Batizovciach 19. 11. 2007